ГОСТ 22233-2001

# Область применения

Настоящий стандарт распространяется на профили из алюминиевых сплавов системы алюминий-магний-кремний, изготовленные методом горячего прессования и предназначенные для применения в светопрозрачных ограждающих конструкциях зданий и сооружений.

Требования настоящего стандарта распространяются на профили-полуфабрикаты и готовые профили (далее - профили) с диаметром описанной окружности до 300 мм, а также на комбинированные профили с диаметром описанной окружности каждого алюминиевого элемента до 300 мм включительно.

Требования, изложенные в пунктах 4.6, 4.7, подпунктах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8 - 5.2.10, 5.2.12, 5.3.1 - 5.3.5, подразделах 5.4, 5.6, разделах 6 и 7 настоящего стандарта, являются обязательными.

# Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Профиль - прессованное изделие с заданными размерами и формой поперечного сечения.

Сплошной профиль - профиль, в поперечном сечении которого отсутствует внутреннее полое пространство (рисунок 1).

Полый профиль - профиль, сечение которого включает одно или несколько внутренних полых пространств (рисунок 2).

Комбинированный профиль - изделие, в котором внутренние и наружные элементы выполнены из алюминиевых профилей одной марки сплава, соединенных между собой термовставкой из материала с более низкой теплопроводностью, и к которым наряду с другими предъявляются требования по сопротивлению теплопередаче.

Комбинированные профили могут состоять из сплошных и полых профилей любой конфигурации, соединенных между собой термовставкой (рисунок 3).

Готовый профиль - профиль, имеющий защитно-декоративное покрытие (далее - готовые профили).

Профиль-полуфабрикат - профиль, не имеющий защитно-декоративного покрытия.

Лицевая поверхность профиля - поверхность профиля, которая видна в смонтированной конструкции и к которой предъявляют требования по показателям внешнего вида.

Отклонение от прямолинейности - отклонение продольной оси или любой кромки профиля от прямой линии.

Отклонение от плоскостности - наибольшее расстояние от точек поверхности профиля до прилегающей горизонтальной или вертикальной плоскости.

Волнистость - отклонение от плоскостности, имеющее характер периодически чередующихся гребней и впадин.

Скручивание - отклонение формы, характеризующееся поворотом поперечного сечения вокруг продольной оси изделия.

Профильная система - набор профилей, образующих конструктивную систему ограждающих светопрозрачных конструкций заданного назначения (окон, дверей, витражей, витрин и др.), отраженную в технической (конструкторской) документации.

Рисунок 1

Рисунок 2

2

ГОСТ 22233-2001

1, 4 - полые профили; 2 - термоизолирующая камера,

заполненная воздухом или вспененным теплоизоляционным материалом; 3 - термовставка

##### Рисунок 3

# 5 Технические требования

5.1 Профили должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту и технической документации, утвержденным в установленном порядке предприятием - изготовителем.

Техническая документация на изготовление профилей должна содержать параметры профильных систем с рабочими чертежами, в которых в зависимости от функционального назначения профиля, возможности и способа соединения устанавливаются предельные отклонения номинальных толщин полок и стенок и размеров поперечного сечения.

В 5.2.2 и 5.2.3 настоящего стандарта приведены рекомендуемые предельные отклонения номинальных размеров.

5.2 Геометрические размеры и форма

5.2.1 Профили изготавливают длиной от 2000 до 7000 мм. Допускается по согласованию с потребителем, установленному в договоре на поставку, изготовление профилей другой длины. Предельные отклонения длины профиля должны быть, мм:

от 0 до +7 	- при длине, мм 	до 2000 включ.

от 0 до +9 	-     то же 	св. 2000 	"  5000     "

от 0 до +12 	-          "	            "  5000     "  7000     "

Профили должны быть отрезаны под прямым углом. Косина реза не должна быть более 3°.

5.2.2 Номинальная толщина полок и стенок профилей в зависимости от диаметра описанной окружности должна быть не менее указанной в таблице 1.

5.2.3 Предельные отклонения номинальной толщины полок и стенок t, n1, n2, n3, n4 (рисунки 4, 5) профилей рекомендуется устанавливать не более значений, приведенных в таблице 2 для сплошных и в таблице 3 - для полых профилей.

Таблица 1 (В миллиметрах)

| Диаметр описанной окружности | Номинальная толщина стенок и полок профилей |  |
| --- | --- | --- |
|  | сплошных | полых |
| До 25 включ. | 1 | - |
| Св. 25 » 50 » | 1,2 | 1,5 |
| » 50 » 75 » | 1,5 | 1,7 |
| » 75 » 100 » | 1,7 | 2,0 |
| » 100 » 150 » | 2,0 | 2,5 |
| » 150 » 200 » | 2,5 | 3,0 |
| » 200 » 250 » | 3,0 | 3,5 |
| » 250 » 300 » | 4,0 | 4,0 |

| Рисунок 4 | Рисунок 5 |
| --- | --- |

Таблица 2	В миллиметрах

| Толщина стенки и полки | Предельные отклонения толщины стенок и полок сплошных профилей точности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Н | П, ПР |
| До 1,5 включ. | ±0,15 | ±0,10 |
| Св. 1,5 » 3,0 » | ±0,20 | ±0,15 |
| » 3,0 » 6,0 » | ±0,25 | ±0,20 |
| » 6,0 » 10,0 » | ±0,30 | ±0,25 |
| » 10,0 » 15,0 » | ±0,40 | ±0,35 |
| » 15,0 » 20,0 » | ±0,50 | ±0,40 |
| » 20,0 » 30,0 » | ±0,60 | ±0,50 |
| » 30,0 » 40,0 » | ±0,70 | ±0,60 |

5.2.4 Предельные отклонения размеров поперечного сечения b и h (рисунки 4, 5) и а и h (рисунки 6, 7) при диаметре описанной окружности, охватывающей монолитный металл профилей точности Н и П, рекомендуется устанавливать не более значений, указанных в таблице 4, точности ПР - не более 2/3 значений, установленных для профилей повышенной точности.

В швеллерах и других профилях П- и С-образного типа (рисунки 6, 7) предельные отклонения размера а могут соответствовать приведенным в таблице 5.

Таблица 3	В миллиметрах

| Толщина стенки и полки | Предельные отклонения толщины стенок и полок полых профилей при диаметре описанной окружности и точности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 75 включ. |  | св. 75 до 130 включ. |  | св. 130 до 250 включ. |  | св. 250 до 300 включ. |  |
|  | Н | П, ПР | Н | П, ПР | Н | П, ПР | Н | ПР |
| До 1,5 включ. | ±0,20 | ±0,10 | ±0,25 | ±0,15 | - | - | - | - |
| Св. 1,5 до 2,0 » | ±0,20 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,30 | ±0,25 | - | - |
| » 2,0 до 3,0 » | ±0,25 | ±0,20 | ±0,30 | ±0,30 | ±0,35 | ±0,30 | ±0,45 | ±0,40 |
| » 3,0 » 6,0 » | ±0,35 | ±0,25 | ±0,40 | ±0,40 | ±0,50 | ±0,40 | ±0,60 | ±0,60 |
| » 6,0 » 9,0 » | ±0,50 | ±0,40 | ±0,55 | ±0,45 | ±0,70 | ±0,60 | ±0,80 | ±0,70 |
| » 9,0 » 12,0 » | ±0,60 | ±0,50 | ±0,70 | ±0,60 | ±0,85 | ±0,75 | ±0,95 | ±0,85 |
| » 12,0 »15,0 » | ±0,70 | ±0,60 | ±0,80 | ±0,70 | ±1,00 | ±0,90 | ±1,10 | ±1,00 |
| » 15,0 » 20,0 » | - | - | ±1,00 | ±0,90 | ±1,20 | ±1,10 | ±1,30 | ±1,20 |

Таблица 4	В миллиметрах

| Номинальный размер поперечного сечения профиля b и h | Предельные отклонения размеров b (а) и h профилей при диаметре описанной окружности и точности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 150 включ. |  | св. 150 до 300 включ. |  |
|  | Н | П | Н | П |
| До 6 включ. | ±0,20 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,20 |
| Св. 6 » 12 » | ±0,25 | ±0,20 | ±0,30 | ±0,25 |
| » 12 » 25 » | ±0,30 | ±0,25 | ±0,35 | ±0,30 |
| » 25 » 50 » | ±0,35 | ±0,30 | ±0,45 | ±0,40 |
| » 50 » 75 » | ±0,50 | ±0,45 | ±0,60 | ±0,50 |
| » 75 » 100 » | ±0,55 | ±0,50 | ±0,75 | ±0,65 |
| » 100 » 150 » | ±0,70 | ±0,60 | ±0,95 | ±0,85 |
| » 150 » 200 » | ±0,90 | ±0,80 | ±1,10 | ±1,00 |
| » 200 | ±1,10 | ±1,00 | ±1,30 | ±1,10 |

Таблица 5	В миллиметрах

| Номинальный размер а | Предельные отклонения размера а на расстоянии h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 6 включ. | св. 6 до 12 включ. | св. 12 до 25 включ. | св. 25 до 50 включ. | св. 50 до 75 включ. | св. 75 до 100 включ. | св. 100 до 150 включ. | св. 150 |
| До 6 включ. | ±0,15 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,20 | - | - | - | - |
| Св. 6 » 12 » | ±0,20 | ±0,20 | ±0,25 | ±0,30 | ±0,35 | ±0,40 | - | - |
| » 12 »25 » | ±0,25 | ±0,25 | ±0,30 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,45 | - | - |
| » 25 »50 » | ±0,30 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,45 | ±0,50 | ±0,55 | ±0,60 | ±0,70 |
| » 50 »75 » | ±0,45 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,55 | ±0,60 | ±0,65 | ±0,75 | ±0,90 |
| » 75 » 100 » | ±0,50 | ±0,55 | ±0,60 | ±0,65 | ±0,70 | ±0,75 | ±0,85 | ±1,20 |
| » 100 » 150 » | ±0,60 | ±0,65 | ±0,70 | ±0,75 | ±0,85 | ±0,95 | ±1,20 | - |
| » 150 | ±0,90 | ±0,95 | ±1,20 | ±1,25 | ±1,30 | ±1,35 | - | - |

| Рисунок 6 | Рисунок 7 |
| --- | --- |

5.2.5 Предельные отклонения углов b; b1; b2 поперечного сечения профилей любой точности (рисунок 8), если угол не прямой, от значений, указанных в рабочих чертежах, не должны быть более ±2,0°.

Рисунок 8

5.2.6 Предельные отклонения угловых размеров поперечного сечения профилей любой точности (рисунки 9, 10) от прямого угла не должны быть более приведенных в таблице 6.

Таблица 6	В миллиметрах

| Ширина b | Предельное отклонение угловых размеров b (допуск на наклон) сплошных и полых профилей точности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Н | П, ПР |
| До 40 включ. | 0,30 | 0,20 |
| Св. 40 » 100 » | 0,60 | 0,40 |
| » 100 » 300 » | 0,80 | 0,60 |

5.2.7 Острые кромки профилей должны быть, как правило, закруглены. Рекомендуемая величина радиуса закругления острых кромок профилей, если она не указана на чертеже, должна быть не более, мм:

0,3 - при толщине полки и стенки 	до   3,0 мм	 включ.

0,5 -		то же	св. 3,0  до   6,0 мм	   »

0,8 -	 	»	 6,0  »   10,0 мм	   »

1,0 -	 	»	 10,0  »   18,0 мм   »

При различной толщине стенок профиля радиус закругления кромок следует устанавливать по наибольшей толщине стенки.

| Рисунок 9 | Рисунок 10 |
| --- | --- |

5.2.8 Отклонение от плоскостности k профилей точности Н и П в зависимости от величины b не должно быть более значений, указанных в таблице 7, а для профилей точности ПР - не более 2/3 значений, установленных для профилей повышенной точности (рисунки 11, 12).

| Рисунок 11 | Рисунок 12 |
| --- | --- |

Таблица 7	В миллиметрах

| Ширина b | Отклонение от плоскостности k сплошных и полых профилей точности |  |
| --- | --- | --- |
|  | H | П |
| До 40 включ. | 0,20 | 0,20 |
| Св. 40 » 60 » | 0,30 | 0,30 |
| » 60 » 90 » | 0,45 | 0,40 |
| » 90 » 120 » | 0,60 | 0,45 |
| » 120 » 150 » | 0,75 | 0,55 |
| » 150 » 180 » | 0,90 | 0,65 |
| » 180 » 210 » | 1,05 | 0,70 |
| » 210 » 240 » | 1,20 | 0,75 |
| » 240 » 270 » | 1,35 | 0,80 |
| » 270 » 300 » | 1,50 | 0,90 |

5.2.9 Профили должны быть прямыми. Предельное отклонение от прямолинейности е профиля любой точности (рисунки 13, 14) не должно превышать значений, приведенных в таблице 8.

| Рисунок 13 | Рисунок 14 |
| --- | --- |

Таблица 8	В миллиметрах

| Длина профиля | До 1000 | Св. 1000 до 2000 включ. | Св. 2000 до 3000 включ. | Св. 3000 до 4000 включ. | Св. 4000 до 5000 включ. | Св. 5000 до 6000 включ. | Св. 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельное отклонение е от прямолинейности профилей | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 |

5.2.10 Скручивание профиля любой точности g вдоль продольной оси (рисунки 15, 16) не должно превышать значений, приведенных в таблице 9.

| Рисунок 15 | Рисунок 16 |
| --- | --- |

5.2.11 Допускается плавная волнистость профиля с высотой волны не более 0,3 мм и числом волн не более трех на 1 м длины профиля. Требования по волнистости не распространяются на профили, конечная форма которых придается роликовой формовкой или если в договоре на поставку заказчик не предъявляет указанное требование к профилю.

5.2.12 Непараллельность наружной и внутренней сопрягаемых поверхностей составных элементов комбинированного профиля не должна быть более 0,5 мм (рисунок 17).

Перепад сопрягаемых поверхностей в комбинированном профиле, состоящем из наружного и внутреннего элементов, не должен быть более 0,5 мм (рисунок 17). При этом в качестве базовой принимают поверхность с большей площадью.

Таблица 9	В миллиметрах

| Ширина b | Скручивание g для профилей длиной |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1000 | св. 1000 до 2000 включ. | св. 2000 до 3000 включ. | св. 3000 до 4000 включ. | св. 4000 до 5000 включ. | св. 5000 до 7000 включ. |
| До 25 включ. | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Св. 25 » 50 » | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| » 50 » 100 » | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| » 100 » 150 » | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
| » I50 » 200 » | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
| » 200 » 300 » | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |

Рисунок 17

5.3 Характеристики (свойства)

5.3.1 Механические показатели профилей при поставке потребителю должны соответствовать указанным в таблице 10.

5.3.2 На поверхности профиля-полуфабриката не должно быть следов расслоений, неметаллических и металлических включений, коррозионных пятен и раковин, кратеров.

На поверхности профиля-полуфабриката не допускаются механические повреждения, плёны, пузыри глубиной более 0,07 мм, продольные следы от матрицы, задиры и налипы глубиной более 0,03 мм, а также поперечные следы от матрицы, образующиеся при остановке пресса.

На лицевой поверхности профиля-полуфабриката, указываемой на его чертеже, не допускаются механические повреждения, плёны, пузыри глубиной более 0,01 мм, продольные следы от матрицы глубиной более 0,005 мм, а также поперечные следы от матрицы, образующиеся при остановке пресса.

Шероховатость лицевой поверхности профиля-полуфабриката, предназначенного для анодно-окисного покрытия, не должна быть более Ra 1,6 мкм, для других видов покрытий - не более Ra 3,0 мкм.

Шероховатость нелицевых поверхностей не должна быть более Ra 10,0 мкм.

5.3.3 Комбинированные профили должны выдерживать испытания на несущую способность зон соединения при сдвиге и поперечном растяжении.

Несущая способность при сдвиге, Н/мм длины образца, должна быть не менее:

для готовых профилей - 24;

для профилей-полуфабрикатов - 40.

Несущая способность при поперечном растяжении как готовых, так и профилей-полуфабрикатов должна быть не менее 80 Н/мм длины образца.

Для готовых профилей, изготовленных способом запенивания без завальцовки, несущая способность при поперечном растяжении должна быть не менее 12 Н/мм длины образца.

# Таблица 10

| Обозначение системы и марки сплава | Значение показателей, не менее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состояние материала | Обозначение состояния материала | Толщина стенки, мм | Временное сопротивление при растяжении dв, МПа | Предел текучести при растяжении, МПа | Относительное удлинение при растяжении, % |
| АД31 1310 | Закаленное и естественно состаренное | Т | Все размеры | 127,0 | 69,0 | 13,0 |
|  | Неполностью закаленное и искусственно состаренное | Т5 | До 3 включ. | 175,0 | 130,0 | 8,0 |
|  |  |  | Св. 3 до 10 включ. | 157,0 | 118,0 | 8,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное | Т1 | Все размеры | 196,0 | 147,0 | 8,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности | Т1 (22) | До 10 включ. | 215,0 | 160,0 | 8,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности | Т1 (25) | До 10 включ. | 245,0 | 195,0 | 8,0 |
| AlMgSi 6060 | Закаленное и естественно состаренное | Т4 | До 25 включ | 120,0 | 60,0 | 16,0 |
|  | Неполностью закаленное и искусственно состаренное | Т5 | До 5 включ. | 160,0 | 120,0 | 8,0 |
|  |  |  | Св. 5 до 25 включ. | 140,0 | 100,0 | 8,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное | Т6 | До 3 включ. | 190,0 | 150,0 | 8,0 |
|  |  |  | Св. 3 до 25 включ. | 170,0 | 140,0 | 8,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное | Т64 | До 15 включ. | 180,0 | 120,0 | 12,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности | Т66 | До 3 включ. | 215,0 | 160,0 | 8,0 |
|  |  |  | Св. 3 до 25 включ. | 195,0 | 150,0 | 8,0 |
| AlMg0,7Si 6063 | Закаленное и естественно состаренное | Т4 | Все размеры | 130,0 | 65,0 | 14,0 |
|  | Неполностью закаленное и искусственно состаренное | Т5 | До 3 включ. | 175,0 | 130,0 | 8,0 |
|  |  |  | Св. 3 до 10 включ. | 160,0 | 110,0 | 7,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное | Т6 | До 10 включ. | 215,0 | 170,0 | 8,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное | Т64 | До 15 включ. | 180,0 | 120,0 | 12,0 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности | Т66 | До 6 включ. | 245,0 | 200,0 | 8,0 |
|  |  |  | Св. 6 до 10 включ. | 225,0 | 180,0 | 8,0 |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |
| 1 Для сплавов AlMgSi 6060, AlMg0,7Si 6063 состояние материала указано в соответствии с принятой международной практикой. |  |  |  |  |  |  |
| 2 На профилях, подвергаемых закалке, допускается сквозная рекристаллизация по всему сечению полки или стенки, если механические свойства вырезанных из них образцов соответствуют указанным в таблице. |  |  |  |  |  |  |

5.4 Требования к сырью и материалам

5.4.1 Для производства прессованных профилей применяют алюминиевые деформируемые сплавы системы алюминий-магний-кремний. Химический состав сплавов должен соответствовать указанным в таблице 12.

Таблица 12	В процентах

| Обозначение системы и марки сплава | Массовая доля элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крем-ний | Желе-зо | Медь | Маар-ганец | Маг-ний | Хром | Цинк | Титан | Алю-миний | Прочие |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каж-дый | Сум-ма |
| АД31 | 0,2 - 0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45 - 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Остальное | 0,05 | 0,15 |
| AlMgSi0,5 6060 | 0,3 - 0,6 | 0,10 - 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35 - 0,60 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | Остальное | 0,05 | 0,15 |
| AlMgSi 6060 | 0,3 - 0,6 | 0,10 - 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35 - 0,60 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | Остальное | 0,05 | 0,15 |
| AlMg0,7Si 6063 | 0,3 - 0,6 | 0,15 - 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,60 - 0,90 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | Остальное | 0,05 | 0,15 |
| Примечание - Для улучшения декоративных свойств анодно-окисного покрытия допускается уменьшать содержание меди, цинка, марганца в сплавах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |