# ГОСТ  8617-81

# ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (Извлечение)

2. СОРТАМЕНТ

2.1. Форма и размеры профилей, площади сечений, диаметры описанной окружности и теоретическая масса 1 м длины — по ГОСТ 13616—78, ГОСТ 13617—82, ГОСТ 13618—81, ГОСТ 13619—81, ГОСТ 13620—90, ГОСТ 13621—90,  ГОСТ 13622—90, ГОСТ 13623— 90, ГОСТ   13624—90, ГОСТ 13737—90, ГОСТ 13738—91, ГОСТ 17575—90, ГОСТ 17576—81 и чертежам, согласованным изготовителем с потребителем.

Примечание. Для профилей, подлежащих механической обработке, в чертеже указывается контур (контуры) чистовой детали с указанием чистовых размеров и привязки контура чистовой детали к контуру профиля.

2.2. Предельные отклонения по толщине полок 5 и другим размерам поперечного сечения а (черт. 1—3) и а (черт. 4—5), охватывающих монолитный металл профилей, должны соответствовать:

для профилей из алюминия и алюминиевых сплавов, за исключением сплавов марок АМг5 и АМгб, — значениям, указанным в табл. 1;

для профилей из алюминиевых сплавов марок АМг5 и АМпб— значениям, указанным в табл. 2 или на чертежах.

# ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ АД31

Таблица 1

| Номинальный размер поперечного сечения профиля | Предельное отклонение размеров поперечного сечения профиля при диаметре описанной окружности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До30,0о | Св. 30,0 до 60,0 | Св. 60,0 до 100,0 | Св. 100,0 до 150,0 | Св. 150,0 до 200,0 | Св. 200.0 до 250,0 | Св. 250.0 до 300,0 | Св. 300,0 до 350,0 |
| До 1,5 включ. | ±0,15 | ±0,20 | ±0,25 |  |  |  |  |  |
| Св. 1,5 до 3,0 включ. | ±0,20 | ±0,2б | ±0,30 | ±0,30 | ±0,35 | ±0.40 | — | — |
| » 3,0 » 6,0 » | ±0,2б | ±0,30 | ±0,35 | ±0,35 | ±0.40 | ±0.45 | ±0 45 | ±0 45 |
| » 6,0 » 10,0 » | ±0,30 | ±0,35 | ±0.40 | ±0.40 | ±0.45 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,50 |
| » 10,0 » 15,0 » | ±0,35 | ±0,40 | ±0.45 | ±0,50 | ±0,55 | ±0,55 | ±0,60 | ±0,60 |
| » 15..0 » 30,0 » | ±0,45 | ±0,50. | ±0.,50 | ±0,60 | ±0;65 | ±0,65 | ±0,70 | ±0,70 |
| » 30,0 » 50,0 » | — | ±0,60 | ±0,60 | ±0,70. | ±0.75 | ±0.75 | ±0.80 | ±0.80 |
| » 50,0 » 75,0 » | — | ±0,70 | ±0,70 | ±0.80 | ±0,85 | ±0,85 | ±0,90 | ±0,90 |
| » 75,0 » 100,0 » | — | — | ±0,85 | ±0.90 | ±0.95 | ±0.95 | ±1.00 | ±1.00 |
| » 100,0 » 150,0 » | — | — | — | ±1,10 | ±1,20. | ±1,20 | ±1.30 | ±1,30 |
| » 150.0 » 200,0 » | — | — | — | . | ±1,30 | ±1,30 | ±1,40 | ±1,40 |
| > 200,0 » 250.0 » | — | — | — |  | — | ±1,60 | ±1,60 | ±1,70 |
| » 250,0 » 300,0 » | — | — | — | — | — | — | ±1.90 | ±2.00 |
| » 300.0 » 350,0 » |  |  |  |  |  |  |  | ±2.20 |

ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ АМг и АМпб

Таблица 2

| Номинальной размер поперечного сечения профиля | Предельное отклонение размеров поперечного сечения профиля при диаметре описанной окружности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30,0 | Св.30,0 до 60,0 | Св.60,0 до100,0 | Св.100,0 до 150,0 | Св.150,0 до 200,0 | Св.200,0 до 250,0 | Св.250,0 до 300,0 | Св.300,0 до 350,0 |
| До 1,5 включ. | ±0.2 | ±0,30 | ±0,35 |  |  |  |  |  |
| Св. 1,5 до 3,0 включ. | ±0,30 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,40 | ±0.50 | ±0,55 | — | — |
| » 3,0 » 6,0 » | ±0,30 | ±0,40 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,55 | ±0,65 | ±0,65 | ±0,65 |
| » 6„0 » 10,0 » | ±0,40 | ±0.50 | ±0,55 | ±0,55 | ±0,65 | ±0,70 | ±0,70 | ±0,70 |
| » 10,0 » 15,0 » | ±0.50 | ±0,55 | ±0,65 | ±0,70 | ±0,75 | ±0,75 | ±0,85 | ±0,85 |
| » 15„0 » 30,0 » | ±0.65 | ±0,70 | ±0,70 | ±0,85 | ±0,90 | ±0.90 | ±1,00 | ±1,00 |
| » 30.0 » 50,0 » | — | ±0.85 | ±0,85 | ±1,00 | ±1,05 | ±1,0б | ±1,10 | ±1,10 |
| » 50,0 » 75,0 » | — | ±1,00 | ± 1,00 | ±1,10 | ±1,20 | ± 1..20 | ±1.25 | ±1.25 |
| » 75,0 » 100,0 » | — | — | ± 1,20 | ±1,25 | ± 1,35 | ±1,35 | ±1,4 | ±1,4 |
| » 100,0 » 150,0 » | — | — | — | ±1,55 | ±1.70 | ±1,70 | ±1,80 | ±1.80 |
| » 150,0 » ,200,0 » | — | — | — | — | ±1',80 | ±1,80 | ±1,95 | ±1,95 |
| » ,200.0 » 2i50,0 » | — | — | — | — | — | ±2,25 | ±2,25 | ±2,40 |
| » .250,0 » 300,0 » | — | — | — | — | — | — | ±2,65 | ±2.80 |
| » 300,0 » 350.0 » |  |  |  |  |  |  |  | ±3,10 |

2.3. Предельные отклонения по толщине стенок (Si), образующих полые пространства (черт. 4, 5), должны   соответствовать значениям, указанным в табл. 1 или 2 с коэффициентом 1,5 или на чертежах.

2.За. Допускается увеличение предельных минусовых отклонений не более чем в 2,5 раза на размеры поперечного сечения или:

отдельные элементы профилей, подвергаемые у потребителя механической обработке, с учетом припуска на механическую обработку, которые должны быть указаны в чертежах.

2.6. Предельные отклонения по размеру b между свободными концами элементов поперечного сечения профилей, характерные формы которых приведены на черт. 10—13, устанавливают как сумму предельного отклонения номинального размера, взятого из табл. 1 или 2, и предельного отклонения наклона полок профиля, равного ±0,02 от высоты полки h.

2.7. Величину радиусов округления углов, если они не указаны на чертежах, устанавливают:

не более 0,5 мм при толщине полки и стенки до 3 мм включ;

»   0,6 мм     »      »        » св. 3 до б мм включ;

»   0,8 мм     »      »        »  »  6 » 10 мм »

»   1,0 мм     »      »        »  » 10 » 18 мм » ;

»   1,2 мм     »      »        »  » 18 » 30 мм » ;

»   1,6 мм     »      »       »  » 30 » 50 мм » ;

»   2,0 мм     »      »        »  » 50 мм.

В местах сопряжения полок и стенок различной толщины определение допустимого радиуса скругления проводят по большей толщине.

2.7.1. Предельные отклонения по размерам радиусных или цилиндрических поверхностей, если они не указаны в чертежах, не должны превышать ±10 % от величины радиуса,   но не менее ±0,5 мм.

2.7.2. Величина притупления острых кромок допускается:

до 0,3 мм при толщине полки или стенки до 3 мм включ.;

» 0,5 мм »    »     »       »   св. 3 до 15 мм включ;

» 1,0 мм »     »     »       »    св. 15 мм.

2.7.3. Радиусы скругления углов и притупления острых кромок величиной до 1,0 мм обеспечиваются технологией изготовления.2.8. Угол скручивания вокруг продольной оси на 1 м длины «любого участка профиля не должен превышать:

3° — при ширине базовой поверхности до 50 мм;

2° — при ширине базовой поверхности св. 50 до 200 мм;

1° — при ширине базовой поверхности св. 200 до 350 мм.

2.10. Профили должны быть прямыми. Продольное плавное отклонение от прямолинейности   относительно любой плоскости на любом участке длиной 1 м, за исключением профилей, имеющих бульбу или хотя бы один клиновидный элемент, не должно превышать:

4 мм — на профилях с толщиной полок или Стенок св. 4 до 10 мм включительно;

3 мм — на профилях толщиной полок или стенок свыше 10 мм.

На профилях, имеющих бульбу или хотя бы один клиновидный элемент, с толщиной полки свыше 4 мм отклонение от прямолинейности относительно любой плоскости на любом участке профиля длиной 1 м не должно превышать 4 мм.

По требованию потребителя на профилях с толщиной полок и стенок свыше 4 до 10 мм отклонение  от прямолинейности не должно превышать 3 мм.

2.11. На профилях с толщиной полок до 4 мм включительно, в том числе на профилях, имеющих бульбу или хотя бы один клиновидный элемент, допускается продольное отклонение от прямолинейности на 1 м длины, устраняемое путем приложения усилия не более 50 Н (5 кгс) на профиль, установленный  на плоской плите.

2.12. Общие допускаемые продольное отклонение от прямолинейности, скручивание профиля не должны превышать произведения допускаемого отклонения от прямолинейности, скручивания на 1 м на длину профиля в метрах.

2.10—2.12. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.13. На профилях допускается плавная волнистость с высотой волны не более 1 мм, а на профилях, имеющих бульбу или хотя бы один клиновидный элемент, — не более 2 мм.

Количество таких волнистых мест не должно быть более одного на 1 м длины профиля.

Волнистость с высотой волны до 0,2 мм не лимитируется.

2.14. Поперечное плавное отклонение от плоскостности (выпуклость и вогнутость) е профилей, характерные формы поперечного сечения которых приведены на черт. 14—18, не должно превышать:

1 % от ширины полки — для сплошных профилей;

2 % от ширины полки или ширины стенки — для полых профилей, но не менее 0,3 мм.

По требованию потребителя на полых профилях     поперечное отклонение от плоскостности не должно превышать        1,5 %.

2.16. Профили изготовляют длиной:

от 1 до 6 м — при площади поперечного сечения до 0,8 см2;

от 1 до 8 м — при площади поперечного сечения   св. 0,8 до 1,5 см2;

от 1 до 10 м — при площади поперечного сечения св. 1,5 до 200 см2

Профили с площадью поперечного сечения до 1,5 см2 из алюминия и алюминиевых сплавов марок АМц и АМцС изготовляют длиной до 3 м.

2.16.1. Профили изготовляют немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах размеров, указанных в п. 2.16.

2.16.2. Профили кратной мерной длины должны изготовлять с учетом припуска на каждый рез 5 мм.

2.17. Предельные отклонения по длине профилей   мерной и кратной мерной длины до 6 м не должны превышать:

+10 мм — для профилей с диаметром описанной окружности до 150 мм включительно;

+15 мм — для профилей с диаметром описанной окружности свыше 150 мм.

Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины свыше 6 м не должны превышать +20 мм.

2.18. Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Косина реза не должна превышать 3° и выводить профили за пределы сдаточной длины.

2.19. Предельные отклонения отдельных размеров элементов профилей, не предусмотренные настоящим стандартом, в том числе предельные отклонения размеров полости, при необходимости должны быть указаны в согласованных изготовителем с потребителем чертежах.

2.20. Предельные отклонения размеров поперечного сечения,, углы скручивания и отклонение от прямолинейности профилей, c резко выраженным неравномерным сечением или профилей с соотношением толщины полок более 4:1, указывают в согласованных изготовителем с потребителем чертежах.

Примеры условных обозначений

Профиль из сплава марки Д16, в закаленном и естественно состаренном состоянии (Т), нормальной прочности, фасонного сечения (номер или шифр профиля), длиной 3000 мм:

Профиль Д16.Т (номер или шифр) х3000 ГОСТ 8617—81.

То же, повышенной прочности (ПП), немерной длины:

Профиль Д16.Т.ПП (номер или шифр) ГОСТ 8617—81.

Профиль из сплава марки АД31, в закаленном и естественно состаренном состоянии (Т), нормальной прочности, таврового сечения с номером 420019 по ГОСТ 13622—79, немерной длины:

Профиль (или Тавр)  АД31.Т 420019 ГОСТ 8617—81 / ГОСТ 13622—79.

То же, длиной кратной (КД) 2000 мм:

Профиль (или Тавр) АД31.Т 420019х2000 КД ГОСТ 8617—81 /  ГОСТ 13622—79.

Профили электротехнического назначения из алюминиевого сплава марки АД31, в закаленном и искусственно   состаренном состоянии (Т1), фасонного   сечения,   длиной кратной (КД) .2000 мм:

Профиль АД31.Т] (номер профиля) ЭНх2000 КД ГОСТ 8617—81.

Допускается в заказе ссылку на стандарты с размерами профилей не указывать.